Bodenbelag aus gewebtem Vinyl nach EN 1307, heterogen, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, formaldehydfrei, erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union, Finnische Emissionsklassifizierung M1.

Gewebte textile Strukturen und Muster, besonders pflegeleicht. Fliesen zur vollflächigen Verklebung.

Flächengewicht ISO 8543: 3750 g/m2

Klassifizierung EN 1307: Klasse 23, 33

Gesamtdicke ISO 1765: 3,1 mm

Lieferform Fliesen nach EN 944

Resteindruck EN ISO 24343-1: ≤ 0,1 mm

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1

Maßänderung EN ISO 2551: < 0,1 %

Rutschhemmung DIN 51130: R10 / EN 13893: DS / AS 4586: R10

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: 11 dB

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667: 0,0185 m2K/W

Wärmeleitfähigkeit EN 12667: 0,153 W/ m2.K

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV, antistatisch

Abriebfestigkeit EN 1963 Test A: 23,33

Stuhlrolleneignung EN 985C: geeignet

Möbelbein-Test EN 424: geeignet

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.

Benötigter Lichtreflexionsgrad (LRV) ………………………………..…. aufgrund der Forderung nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder anderer Lichtkonzepte.

Bodenbelag POLYFLOR WOVON oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff:

Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²